Załącznik Nr 8 do Oferty Wykonawcy –Opis oferowanej trawy

OPIS DLA OFEROWANEJ NAWIERZCHNI/TRAWY

dla realizacji zadania „<Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Soczewce Gm. Nowy Duninów” zastosujemy nawierzchnię z trawy syntetycznej o nazwie: …………………………………………………………………produkowaną przez…………………. …………………………..

| L.p | Parametr | Wartość wymagana w SIWZ | Wartość parametru nawierzchni oferowanej |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wysokość całkowita nawierzchni [mm] | min. 54 |  |
| 2 | Wysokość włókna [mm] | min. 52 |  |
| 3 | Gęstość pęczków trawy [szt./m2] | min. 7 800 |  |
| 4 | Gęstość monofilamentów [szt./m2] | min. 135 000 |  |
| 5 | Skład włókna | 100% polietylen |  |
| 6 | Rodzaj włókna | 100% włókien monofilowych |  |
| 7 | Dtex | min. 11 000 |  |
| 8 | Ciężar całkowity [gr./m2] | min. 2400 |  |
| 9 | Wypełnienie | piasek kwarcowy, granulat gumowy EPDM w kolorze szarym pochodzący z produkcji pierwotnej (nie dopuszcza się jako wypełnienia materiału z pochodzącego z produkcji wtórnej/recyklingu) | (należy wyraźnie określić kolor i pochodzenie granulatu gumowego EPDM) |
| 10 | Kolor nawierzchni | Zielony |  |
| 11 | Linie | Wklejane w nawierzchnię – białe 10 mm |  |

Ewentualne dodatkowe informacje dotyczące technologii wykonania boiska ( wypełnić fakultatywnie) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Niniejsza kart jest potwierdzona przez producenta w związku z zadaniem „<Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Soczewce gm. Nowy Duninów” realizowanym w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

……………………………………………		………………………………………………

/miejscowość i data/		/pieczęć i podpis osoby uprawnionej Wykonawcy/