NAWIERZCHNIE  Z KOSTKI     BETONOWEJ

1.	 WSTĘP

1.1.	Przedmiot Specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna powinna być stosowana jako dokument przetargowy przy  realizacji robót związanych z modernizacją boiska sportowego przy ul. Włocławskiej w Nowym Duninowie – Etap III  .

1.2.	Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych Specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy wykonaniu nawierzchni  z kostki betonowej o grubościach 6 cm  na podsypce cementowo  piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

1.4.	Określenia podstawowe

1.4.1 Obramowanie chodnika  -umocnienie bocznych krawędzi chodnika wykonane z obrzeży betonowych

1.4.2   Koryto chodnika  element uformowany w podłożu w celu ułożenia na nim konstrukcji chodnika

1.4.3     Warstwa odsączająca  warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się pod chodnik

1.4.4.. Podsypka  warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu

1.4.5  Pozostałe określenia podstawowe  określone zostały w ST  „Wymagania ogólne”

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji ST „Wymagania Ogólne" punkt 1.5.

2.	 MATERIAŁY

2.1.   Kostka  betonowa

Jako nawierzchnię należy  zastosować  kostkę betonową w kształcie dwuteownika gat.I o grubościach 6cm w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym.

2.1.1   Aprobata Techniczna

Warunkiem  dopuszczenia do stosowania  betonowej kostki brukowej w budownictwie   jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniona jednostkę.

2.1.2  Wygląd zewnętrzny

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm

2.1.3   Wymiary kostki brukowej

Tolerancje wymiarowe wynoszą:

-     na długości ± 3 mm

-     na szerokości   ± 3 mm

- na grubości ± 5 mm

2.2  Cement

Cement użyty do podsypki cementowo piaskowej  powinien być cementem portlandzkim klasy „32,5”  i odpowiadać  normie PN-EN 197-1:2002

2.3   Woda

Woda stosowana do podsypki oraz wypełnienia spoin  powinna być odmiany “1” i odpowiadać wymaganiom  PN-B-32250

2.4 Piasek

Piasek do wykonania podsypki oraz wypełnienia spoin  powinien odpowiadać  PN-B-06712

3.      SPRZĘT

Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem – wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

4.	TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  „Wymagania Ogólne" pkt 4.

5.	WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „Wymagania Ogólne" pkt 5

5.1  Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni  kostkowej oraz z geokraty stosuje się obrzeża  betonowe . Ustawianie obrzeży betonowych zgodnie z ST  Obrzeża betonowe.

5.2     Podsypka

Do wykonania  nawierzchni z kostki  betonowej  zastosować  podsypkę  cementowo piaskową 1:4 grubości  5 cm,  wymagania co do materiałów  powinny być zgodne  z p. 2.2-2.4 niniejszej ST.

5.3    Układanie nawierzchni

Kostkę układa się na podsypce   w taki sposób aby szczeliny  między kostkami wynosiły  od 2 do 3 mm. Kostkę  należy układać  ok. 1,5 cm wyżej od wysokości pożądanej  gdyż w czasie wibrowania ( ubijania) podsypka ulegnie zagęszczeniu. Po  ułożeniu kostki , szczeliny  należy wypełnić piaskiem , a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu  szczotek ręcznych  i przystąpić do ubijania nawierzchni.. Po ubiciu nawierzchni należy szczeliny uzupełnić piaskiem i zamieść nawierzchni. W czasie zamulania piasek powinien być  obficie polewany wodą, aby wypełnił całkowicie spoiny. Nawierzchnia  z wypełnionymi spoinami nie wymaga pielęgnacji i może być zaraz  oddana do ruchu. Kostka użyta do układania  powinna być jednego gatunku.

6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  ” Wymagania ogólne”  pkt 6.

7.	   ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w  „Wymagania ogólne" pkt 7.

8.	      PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST  „Wymagania ogólne" pkt 9

9.	          PRZEPISY   ZWIĄZANE

1  KPED  “ Transprojekt” Warszawa 1979-1982

2. Katalog Szczegółów Drogowych, Ulic, Placów i Parków Miejskich – Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Warszawa 1987r.